자연석(조경석) 규격서

1. 적용범위

주로 토목공사에 사용하는 각종 자연석(조경석)은 천연산 원석을 사용하여 제조 납품하여야 한다.

2. 자연석(조경석)의 규격

(단위 : CM)

순 번	품 명	규 격	비 고
1	조 경 석	6목 50*60*70

3. 석재의 산지 및 색상

석재는 국내산 원석을 사용하여야 하며 산지(석종)와 색상은 수요     기관에서 지정한다.

4. 형  상 : 부 정 형

5. 석재의 품질

가. 석재는 견실하고 풍화작용에 강한 암석으로 다음 표시하는 기준       에 적합하여야 한다.

종 류	압축강도 MPa(=N/㎟)	참고치
		흡수율(%)	비중(g/㎠)
경석	95이상	5미만	2.5이상

나. 자연석(조경석)은 연마기(물과 발파석을 넣어 3-4m 위에서 아래        로 수백회 반복 낙륜하여 연마하는 장치)로 가공하여 강도와 내        구성이 강한 발파석을 개개의 미적 특성을 가진 크기와 형상으        로 연마가공한 것으로서 연마된 부분이 부드럽고 모가 나지 않        은 것이어야 한다.

다. 석재가 흡수율이 높거나 기타 함유물로 인하여 설치후 장시일         경과하면 본래의 색상이 변할 가능성이 있는 석재는 사용할 수

없다.

라. 자연석(조경석)은 균일한 재질의 물량 확보와 자연환경 훼손방지

를 위하여 관할 시장군수의 채석허가품 등으로 사용하는 것을 원

칙으로 한다.

6. 시    험

시험은 비중 흡수율 및 압축강도 시험을 하되 수요기관에서 지정한    장소에 의뢰한다.

7. 시험방법

시험방법은 한국산업규격의 시험방법 KSF2518 및 KSF2519에 의한    다.

표준단면도

ㅇ 품명 : 자연석 조경석

ㅇ 규격 : 가로 * 세로 * 높이

50㎝

60㎝

70㎝