백필터 제조․구입시방서

정  선  군

환경산림과

백필터 제조․구입시방서

1. 적용범위

본 시방서는 정선군 생활폐기물 소각시설에 설치되어 있는 여과집진기용 필터 백

제조․구입 및 교체에 대한 시방서임.

2. 일반사항

가. 건    명 : 백필터 (필터백) 제조․구입

나. 납품기한 : 계약일로 부터 50일 이내

다. 구입기준 : 본 시방서

라. 납품장소 : 정선군 쓰레기매립장 소각시설동

3. 물품 구입 개요

가. 물 품 명 : Fiber Bag(필터 백)

나. 사    양 : 붙임 도면

○ 규  격 : ø156×3000L

○ 재질  및  특성

재 질	구 분	단 위	사 양	비 고
Fiber Bag (Ryton 내산발수)	중 량	g/㎡	550±0.2	KS K 0514-1991
	두 께	mm	1.9±0.2	KS K 0506-1996
	통기량	cc/㎠/s	10±0.2	KS K 0570-1997
	파열강도	㎏f/㎡	40±0.2
	인장강도(길이)	㎏	110±0.2	KS K 0520-1995
	인장강도(폭)		120±0.2
	연속사용온도	℃	190이상
	최고 사용 온도	℃	230이상

다. 수   량 : 144개

4. 제작 공정도

	원단입고
						원단수입검사
	원단재단			←
						재단규격확인
	몸통제작
	하부봉제
	상부snap ring 취부
						봉제검수
	최종검사 및 규격확인
				NO
		YES
	포장
						납품

가. 계약자는 발주자가 제시한 시방서에 준한 필터백 원단을 샘플채취를 할수        있도록 발주자에게 통보하고 협조하여야 한다.

나. 시험용 샘플을 발주자가 계약자 입회하에 무작위 채취하여 공인기관에 의뢰하여        발주자가 제시한 재질 및 특성에 만족하여야 한다.

단 시험의뢰 비용은 도급자가 부담한다.

다. 발주자가 공인기관으로부터 시험성적서를 받아 그 결과가 본 시방서에 만족        하여야 하며, 계약자는 발주자로부터 합격 통보를 받은후 제조를 실시한다.

라. 시험항목은 두께, 중량, 인장강도, 밀도, 강열감량, 통기성, 최고사용온도,        내굴절 강력으로 한다.

마. 제조시는 붙임 도면을 참조하고 동일방법으로 제조하여야 하며, 발주처        에서 제시한 조건보다 탁월한 방법일 경우 발주처 지정한 감독관과 협        의하여 조정할 수 있다.

바. 원단에 대한 제작공정도에 의거 검사, 재단, 제작, 봉제등으로 규격확인,

봉제검수, 규격확인, 납품 및 필터 교체로 한다

5. 제출서류

가. 계약자는 계약시 필터백 재질 사양서를 제출하여야 한다.

나. 보관 유의서 : 납품시

◦ 필터 백의 장기(3년) 보관시에도 변형이 없도록 적절한 방법 및            필요 자료 제출

다. 물품보증서(원단제조업체 및 계약자 각 1통) : 물품 납품시

6. 시험 및 검사항목

가. 재질검사

나. 외관검사

다. 치수검사

7. 검사방법

◎ 재질검사

가. 재질은 KS K 0210-1998에 의한 검사를 실시하며, 이는 공인시험기관에

의뢰하여 시험성적서로 평가한다.

나. 중량은 KS K 0154-1991에 의해 SAMPLE를 제작하여 전자저울로 측정

한다.

다. 공기투과도는 KS K 0570-1997에 의해 통기도 측정기로 측정한다

라. 두께는 KS K 0506-1996에 의해 두께 게이지로 측정한다.

마. 인장강도는 KS K 0520-1995에 의해 만능시험기(인장가도시험기)로

측정 한다.

바. 상기의 측정방법에 의해 측정한 수치를 원단의 규격 및 공인기관의

시험성적서와 비교하여 수입검사 CHECK SHEET에 기록하여 보관

한다.

◎ 외관검사 : 여과포의 표면에 흠, 이 물질의 부착 및 변질이 없는지 확인

하여 최종검사하고 기록한다.

◎ 수치검사

가. 필터 백 도면에 의해 원단 재단후 길이 및 폭을 측정하여 재단공정검사

CHECK SHEET에 기록한다.

나. 환성된 필터 백을 생산제품의 1%를 샘플링하여 길이 및 내경을 측정하

여 CHECK SHEET에 기록한다.

다. 집진기의 타공홀과 동일한 크기의 타공판으로 필터 백의 밀착상태를           확인하고 기록한다.

8. 판정기준 : KS규격 및 사내검사기준에 의해 합격 및 불합격을 판정한다.

9. 하자보증

가. 도급자는 납품 완료일로부터 3년(보관)으로하고 백교체일로부터 1년간 성능보증        및 각종 하자사항에 책임을 진다.

나. 하자보증 기간내에 발생한 하자 및 발주자가 필터백이 불량하다고 판단        하여 요구할 때는 아무런 이의 없이 책임을 지고 요구일로부터 30일내        교체하여 주어야 하며 교체한 내용에 대해서도 원인분석을 하여 성능         보증을 하여야한다.

10. 입찰참가자격

생활폐기물소각장 (10톤/일 이상)에 설치된 동일이상의 제품의 재질과

납품 및 교체한 실적이 있는 사업체로 한다.

첨   부 : 필터백 제조도면 1부

＜붙임서식 3＞

물품납품 실적증명서

신청인	업 체 명 (상호)									대 표 자
	영 업 소 재 지									전 화 번 호
	사 업 자 번 호									등 록 번 호
	증 명 서 용 도		물품구입 입찰 신청용							제 출 처
	사 업 의 종 류		제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
	공급자 실적 일 경 우		제조업체명 : (전화번호 : ) 주 소 : (Fax번호 : )
계약 및 납품내용	품 명	백필터				실적구분			계약목적물과 동등이상물품(○) 계약목적물과 유사물품( )
	규 격 (품질,성능등)	생활쓰레기 소각시설(10톤/일 이상)에 동일재질(PPS) 의 필터백 납품실적이 있음
	계약번호	계약일자		납품일자	단 위		수 량				납품금액	비 고
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	발급부서 :							담당자 :

주 1) 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 거래명세표등 증빙자료를 첨부하여야 함.

2) 실적평가는 입찰공고시에 제시한 성능, 품질 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며

“규격”란에 동 납품규격 내용을 구체적으로 명시하여야 함.

3) 납품금액란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.